Parameters	Value	Unit		
Sk	0.031	µm		
Spk	0.151	µm		
Svk	0.210	µm		
Smr1	30.6	%		
Smr2	95.3	%		
Sa1	0.0231	µm³/µm²		
Sa2	0.00496	µm³/µm²		

Parameters	Value	Unit		
Length	85.2	µm		

Information	
Profile	Waviness profile	
Filter settings	Gaussian filter, cut-off 25.0 µm, End effects managed	

No comment for #2 > Leveled (Least squares method) > Thresholded (2.17 µm ; 1.13 µm)

Profile curve

ISO 25178	
Height Parameters	
Sq	0.111	µm	
Ssk	-16.1		
Sku	442		
Sp	1.48	µm	
Sv	3.82	µm	
Sz	5.29	µm	
Sa	0.0288	µm