| Result Type | Weight % |
| --- | --- |

| Spectrum Label | Spectrum 1 | Spectrum 2 | Spectrum 3 | Spectrum 4 | Spectrum 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 79.37 | 79.69 | 80.76 | 80.68 | 80.00 |
| O | 19.03 | 18.99 | 17.11 | 17.11 | 18.56 |
| Si | 0.24 |  |  | 1.01 | 0.26 |
| Cl | 1.36 | 1.32 | 2.13 | 1.19 | 1.18 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Statistics | C | O | Si | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 80.76 | 19.03 | 1.01 | 2.13 |
| Min | 79.37 | 17.11 | 0.24 | 1.18 |
| Average | 80.10 | 18.16 |  | 1.44 |
| Standard Deviation | 0.61 | 0.97 |  | 0.39 |