| Result Type | Weight % |
| --- | --- |

| Spectrum Label | Spectrum 6 | Spectrum 7 | Spectrum 8 | Spectrum 9 | Spectrum 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 31.10 | 70.48 | 74.99 | 75.11 | 54.92 |
| O | 34.58 | 21.85 | 20.20 | 22.39 | 25.23 |
| Na | 6.14 | 0.89 | 0.45 | 0.39 | 2.64 |
| Mg | 1.59 |  |  |  | 0.80 |
| Al | 0.42 |  |  |  |  |
| Si | 22.33 | 5.79 | 3.28 | 1.27 | 11.45 |
| Cl | 0.16 | 0.58 | 0.82 | 0.69 | 0.45 |
| K | 0.52 |  |  |  | 0.58 |
| Ca | 3.17 | 0.42 | 0.25 | 0.16 | 3.94 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Statistics | C | O | Na | Mg | Al | Si | Cl | K | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 75.11 | 34.58 | 6.14 | 1.59 | 0.42 | 22.33 | 0.82 | 0.58 | 3.94 |
| Min | 31.10 | 20.20 | 0.39 | 0.80 | 0.42 | 1.27 | 0.16 | 0.52 | 0.16 |
| Average | 61.32 | 24.85 | 2.10 |  |  | 8.82 | 0.54 |  | 1.59 |
| Standard Deviation | 18.81 | 5.73 | 2.44 |  |  | 8.46 | 0.26 |  | 1.82 |