| S.No. | Sample | Ice Thickness (mm) | Max. Force (N) | Run # | Value | Slot Dimension (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al | N/A | 351.039 | 1 | 1 | ~20x20 |
|  | Al | N/A | 311.094 | 2 | 1 | ~20x20 |
|  | Al | N/A | 442.731 | 3 | 1 | ~20x20 |
|  | Al | 17.45 | 179.862 | 4 | 2 | 20x20.62 |
|  | Al | 18.52 | 205.834 | 5 | 3 | 20x19.5 |
| 2 | Wearlon | 13.13 | 64.132 | 1 | 1 | ~20x20 |
|  | Wearlon | 12.73 | 125.958 | 2 | 2 | 20x23.31 |
|  | Wearlon | 16.93 | 160.797 | 3 | 3 | 20x20.58 |
|  | Wearlon | 17.47 | 116.865 | 4 | 4 | 20x21.19 |
|  | Wearlon | 17.95 | 158.235 | 5 | 5 | 20x21.07 |
| 3 | Xylan | 13.79 | 307.435 | 1 | 1 | ~20x20 |
|  | Xylan | 15.05 | 243.978 | 2 | 2 | 20x21.15 |
|  | Xylan | 17.37 | 168.968 | 3 | 3 | 20x23.52 |
|  | Xylan | 17.99 | 303.882 | 4 | 4 | 20x18.87 |
|  | Xylan | 17.90 | 344.343 | 5 | 5 | 20x18.64 |
| 4 | Thin SAA + PTFE | 14.16 | 227.544 | 1 | 1 | ~20x20 |
|  | Thin SAA + PTFE | 13.55 | 322.052 | 2 | 2 | 20x20.86 |
|  | Thin SAA + PTFE | 13.56 | 152.626 | 3 | 3 | 20x22.38 |
|  | Thin SAA + PTFE | 14.82 | 250.319 | 4 | 4 | 20x23.66 |
|  | Thin SAA + PTFE | 21.96 | 228.507 | 5 | 5 | 20x20.05 |
| 5 | Thin SAA + TCS | 14.06 | N/A | 1 | 0 | 20x10.59 |
|  | Thin SAA + TCS | 14.91 | 251.24 | 2 | 1 | 20x19.9 |
|  | Thin SAA + TCS | 17.12 | 389.574 | 3 | 2 | 20x20.31 |
|  | Thin SAA + TCS | 17.50 | 169.521 | 4 | 3 | 20x21.26 |
|  | Thin SAA + TCS | 13.88 | 249.019 | 5 | 4 | 20x21.07 |
|  | Thin SAA + TCS | 17.25 | 313.845 | 6 | 5 | 20x22.74 |
| 6 | AA F75 | 13.49 | 168.534 | 1 | 1 | 20x21.66 |
|  | AA F75 | 14.04 | 203.124 | 2 | 2 | 20x21.92 |
|  | AA F75 | 23.46 | 213.452 | 3 | 3 | 20x20.42 |
|  | AA F75 | 20.03 | 223.083 | 4 | 4 | 20x20.26 |
|  | AA F75 | 15.76 | 184.023 | 5 | 5 | 18.84x20.84 |
| 7 | WSAA Fsmooth | 11.29 | 230.268 | 1 | 1 | 20x20.94 |
|  | WSAA Fsmooth | 15.09 | 285.738 | 2 | 2 | 20x24.43 |
|  | WSAA Fsmooth | 16.33 | 267.015 | 3 | 3 | 20x19.96 |
|  | WSAA Fsmooth | 13.63 | 176.783 | 4 | 4 | 20x22.84 |
|  | WSAA Fsmooth | 13.91 | 270.268 | 5 | 5 | 20x20.33 |
| 8 | AA Fsmooth | 12.94 | 121.418 | 1 | 1 | 20x22.33 |
|  | AA Fsmooth | 17.64 | 195.259 | 2 | 2 | 20x19.67 |
|  | AA Fsmooth | 14.39 | 195.848 | 3 | 3 | 20x24.05 |
|  | AA Fsmooth | 19.03 | 244.480 | 4 | 4 | 18.71x23.77 |
|  | AA Fsmooth | 17.60 | 347.435075 212.166085 | 5a 5b | 5a 5b | 20x19.23 20x20.71 |