	S.No.
	Sample
	Ice Thickness (mm)
	Max. Force (N)
	Run #
	Value
	Slot Dimension (mm)

	1
	Al 
	N/A
	351.039
	1
	1
	~20x20

	
	Al
	N/A
	311.094
	2
	1
	~20x20

	
	Al
	N/A
	442.731
	3
	1
	~20x20

	
	Al
	17.45
	179.862
	4
	2
	20x20.62

	
	Al
	18.52
	205.834
	5
	3
	20x19.5

	2
	Wearlon
	13.13
	64.132
	1
	1
	~20x20

	
	Wearlon
	12.73
	125.958
	2
	2
	20x23.31

	
	Wearlon
	16.93
	160.797
	3
	3
	20x20.58

	
	Wearlon
	17.47
	116.865
	4
	4
	20x21.19

	
	Wearlon
	17.95
	158.235
	5
	5
	20x21.07

	3
	Xylan
	13.79
	307.435
	1
	1
	~20x20

	
	Xylan
	15.05
	243.978
	2
	2
	20x21.15

	
	Xylan
	17.37
	168.968
	3
	3
	20x23.52

	
	Xylan
	17.99
	303.882
	4
	4
	20x18.87

	
	Xylan
	17.90
	344.343
	5
	5
	20x18.64

	4
	Thin SAA + PTFE
	14.16
	227.544
	1
	1
	~20x20

	
	Thin SAA + PTFE
	13.55
	322.052
	2
	2
	20x20.86

	
	Thin SAA + PTFE
	13.56
	152.626
	3
	3
	20x22.38

	
	Thin SAA + PTFE
	14.82
	250.319
	4
	4
	20x23.66

	
	Thin SAA + PTFE
	21.96
	228.507
	5
	5
	20x20.05

	5
	Thin SAA + TCS
	14.06
	N/A
	1
	0
	20x10.59

	
	Thin SAA + TCS
	14.91
	251.24
	2
	1
	20x19.9

	
	Thin SAA + TCS
	17.12
	389.574
	3
	2
	20x20.31

	
	Thin SAA + TCS
	17.50
	169.521
	4
	3
	20x21.26

	
	Thin SAA + TCS
	13.88
	249.019
	5
	4
	20x21.07

	
	Thin SAA + TCS
	17.25
	313.845
	6
	5
	20x22.74

	6
	AA F75
	13.49
	168.534
	1
	1
	20x21.66

	
	AA F75
	14.04
	203.124
	2
	2
	20x21.92

	
	AA F75
	23.46
	213.452
	3
	3
	20x20.42

	
	AA F75
	20.03
	223.083
	4
	4
	20x20.26

	
	AA F75
	15.76
	184.023
	5
	5
	18.84x20.84

	7
	WSAA Fsmooth
	11.29
	230.268
	1
	1
	20x20.94

	
	WSAA Fsmooth
	15.09
	285.738
	2
	2
	20x24.43

	
	WSAA Fsmooth
	16.33
	267.015
	3
	3
	20x19.96

	
	WSAA Fsmooth
	13.63
	176.783
	4
	4
	20x22.84

	
	WSAA Fsmooth
	13.91
	270.268
	5
	5
	20x20.33

	8
	AA Fsmooth
	12.94
	121.418
	1
	1
	20x22.33

	
	AA Fsmooth
	17.64
	195.259
	2
	2
	20x19.67

	
	AA Fsmooth
	14.39
	195.848
	3
	3
	20x24.05

	
	AA Fsmooth
	19.03
	244.480
	4
	4
	18.71x23.77

	
	AA Fsmooth
	17.60
	347.435075
212.166085
	5a
5b
	5a
5b
	20x19.23
20x20.71



