| Result Type | Weight % |
| --- | --- |

| Spectrum Label | Spectrum 2 | Spectrum 3 | Spectrum 4 | Spectrum 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 75.36 | 76.98 | 72.52 | 70.69 |
| O | 20.05 | 20.95 | 22.46 | 23.42 |
| Si | 3.90 | 1.27 | 4.19 | 5.17 |
| Cl | 0.69 | 0.80 | 0.84 | 0.72 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| Statistics | C | O | Si | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 76.98 | 23.42 | 5.17 | 0.84 |
| Min | 70.69 | 20.05 | 1.27 | 0.69 |
| Average | 73.89 | 21.72 | 3.63 | 0.76 |
| Standard Deviation | 2.82 | 1.51 | 1.67 | 0.07 |